产品简述

锤纹剂WTN-8为硅硐化合物,添加少量即可使多种铝浆涂料产生更细致的立体效果，花纹的大小可随添加量的改变而改变。

物理性能（本数据仅供试验参考，若需详细产品技术资料，请联络本公司）

| 组成 | 固含量 | 比重 （g/cm3） | 外观 | 溶剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高分子硅硐 | 100% | 1.08 | 无色透明液体 | 无 |

特性和优点

不同批次、不同时候使用锤纹漆花纹都会有点不同,这是所有锤纹剂的正常现象；

可用芳香族溶剂稀释,常在最后稀释或调色阶段添加,注意勿使它污染其他产品；

高添加量时花纹较细致,低添加量时花纹较粗,调配后请注意储存安定性,如成品漆有分离现象可过滤使用。

应用范围

适用于银粉漆中。

添加量

总体系的0.3-1%。

包装规格

25KG 桶装

注意事项： 密封和低温存放。操作时，避免直接接触皮肤和眼睛，勿使本品污染其他产品及容器，每批使用前请先试喷，请在保质期内使用。