产品简述

防掉银STW-C是一种特殊基团改性树脂,能防止银粉漆中银粉的脱落且不会变黑,并能提高漆膜的硬度和抗刮性以及光泽。

。

物理性能（本数据仅供试验参考，若需详细产品技术资料，请联络本公司）

| 组成 | 固含量 | 比重 （g/cm3） | 外观 | 溶剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特殊基团改性树脂 | 80％ | 1.05g/cm³ | 微黄色液体 | 苯类、丁酯 |

特性和优点

具有极佳的相溶性,能改善不同基材对金属和无机物以及某些塑料的附着力、涂料的层间附着力;

因含有特殊基团，使银粉和成膜物界面很好地描和在一起，增加亲和力，使涂层表面银粉的不脱落;

添加量加大时不会使银粉变黑。

应用范围

适用于银粉漆中。

添加量

总体系的0.8-3% 直接加入银油或开油水中。

包装规格

25KG 桶装

注意事项： 密封和低温存放。操作时，避免直接接触皮肤和眼睛，勿使本品污染其他产品及容器，每批使用前请先试喷，请在保质期内使用。