产品简述

PU脱水剂PUS是一种特殊活性单体。萃取涂料或固化剂中水分，改善因水分存在

而产生的各种弊病。

物理性能（本数据仅供试验参考，若需详细产品技术资料，请联络本公司）

| 组成 | 活性份 | 比重 （g/cm3） | 外观 | 溶剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高分子界面活性剂 | 100% | 0.96-0.98 | 无色透明液体 | 无 |

特性和优点

在聚氨酯油漆生产的分散、研磨、配漆等包装前任何工序均可加入;

用于固化剂时应先将本产品加入溶剂中搅拌均匀,充分脱除溶剂中水分后， 再与固化剂相配,从而增加固化剂的储存稳定性。

添加量

如能准确测定漆中水分含量,可按水量的6-8倍重量加入本脱水剂；一般建议添加量为总体系的0.5-2%(对两组分均适用)。

包装规格

25KG 桶装。

注意事项

密封和低温存放。操作时，避免直接接触皮肤和眼睛，勿使本品污染其他产品及容器，每批使用前请先试喷，请在保质期内使用。