产品简述

静电涂料导电剂EA-15可以有效降低涂料的电阻,适用于静电涂装和防静电涂料。

物理性能（本数据仅供试验参考，若需详细产品技术资料，请联络本公司）

| 组成 | 固体份 | 比重 （g/cm3） | 外观 | 溶剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不饱和酸性羧酯的烷基醇铵盐溶液 | 70% | 1.05 | 黄色透明液体 | 异丁醇 |

特性和优点

涂料的电阻如果过高,不适合静电涂装,若添加静电涂料导电剂后,不仅降低电阻还可以调整至所需的特定电阻范围,因此极性溶剂的含量即可大幅减少,甚至不必使用，降低成本;

增加静电涂料导电剂不影响附着性、黄变性与粘度安定性。

应用范围

气干涂料、醇酸烘漆、丙烯酸烘漆等。

添加量

总体系的0.3-1.0%，依所需导电度与溶剂体系的极性而定,可在涂料制造的任何过程均可添加,只要分散均匀即可;

若涂料中含有大量的低极性溶剂如二甲苯或油漆溶剂时,可将静电涂料导电剂先以1-2倍的异丁醇稀释再行添加,以确保其溶解性与降低电阻效果。

包装规格

25KG 桶装。

注意事项： 密封和低温存放。操作时，避免直接接触皮肤和眼睛，勿使本品污染其他产品及容器，每批使用前请先试喷，请在保质期内使用。